Укладка 

ПВХ-покрытий Sportline. производства завода 

Форбо Калуга
Подготовка

Основание для укладки гетерогенных напольных покрытий из ПВХ должно отвечать следующим базовым требованиям:

● сухость  (влажность основания не более 2%, измеренная по карбидному методу);

● прочность; выбирается исходя из планируемых нагрузок, но даже для помещений промышленного назначения редко превышает 300 кг/см2);

● ровная поверхность (согласно СНИП, на базе в 2 м зазор между линейкой (правилом)  и основанием не должен превышать 2 мм);

● монолитность;

● чистота; не должно быть  следов грязи, масел и т. д.;
● если используется морозоустойчивый клей Forbo-Erfurt 578 Polaris, необходимо провести акклиматизацию клея в соответствии с инструкцией.

● необходимо точно определить, к кому типу относится основание, впитывающее или наоборот, от этого зависят выбор клея и технология его использования.

 Впитывающее (абсорбирующее) основание

Под впитывающими основаниями подразумеваются только бетонно-цементные полы, но никак не деревянные, фанерные и   основания из ДВП и ДСП.  Для приклеивания ПВХ­ покрытий на такие основания можно использовать практически все вододисперсионные клеи, поставляемые концерном Forbo на российский рынок:

● Forbo-Erfurt 522 Star Taсk;
● Forbo-Erfurt 578 Polaris;
● Forbo-Erfurt 525; 

● Forbo-Erfurt 600 Green  Star;
● Forbo-Erfurt 540 Plastisafe.
Все эти клеи характеризуются высокой клеящей силой – не менее 1 Н/мм2,, легкостью нанесения, широким выбором фасовок. После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать и наносить на основание с помощью зубчатого шпателя. Расход при приклеивании ПВХ-покрытий составляет около 250 г/м2 (шпатель  ТКВ/А2), и только при использовании клея  Forbo-Erfurt 522 Star Taсk при работах с идеально ровным основанием можно использовать шпатель ТКВ/А1 с расходом 150—180 г/м2  из-за чрезвычайно высокой клеящей силы этого клея. Круговыми движениями, аккуратно и равномерно клей наносится по всей поверхности основания. Используется только одна сторона шпателя, другая  должна оставаться  чистой. Излишек клея собирают шпателем обратно в банку и закрывают ее.

После нанесения клея на основание необходимо выждать некоторое время – так называемое время подсушки, после чего покрытие аккуратно укладывается на клеевой слой.  Затем тщательно притирается с помощью доски, обшитой куском ковролина,  воздух выдавливается по кратчайшему пути – в поперечном направлении. Настоятельно рекомендуется использовать тяжелые прокаточные валики весом до 75 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под покрытия, а затем– в продольном. Особенно тщательно следует прикатать покрытие в области швов.

Наиболее надежным следует признать использование так называемого «объектного» клея Forbo-Erfurt 522 Star Taсk. Дело в том что ранее нанесенный  клей можно реактивировать методом нагрева  обычным строительным феном. Это очень важно, так как позволяет быстро и безболезненно исправлять ошибки, допущенные при укладке покрытия или при его эксплуатации. 
Поскольку другие вышеуказанные клеи не обладают свойством реактивации, при работе с ними необходимо проявлять исключительно высокую тщательность, чтобы избежать малейших просчетов в работе, впоследствии  трудно устраняемых.

Не впитывающее (не абсорбирующее) основание

Под не впитывающими основаниями подразумеваются основания из любых плотных материалов –  полированного мрамора, стали, старых ПВХ­покрытий, бетона вакуумной сушки, цементно-бетонный пол, пропитанный неизвестными реактивами  и  т. д. Кроме того, к не впитывающим основаниям, с точки зрения укладчика, причисляют все деревянные или содержащие дерево  основания: деревянные, фанерные полы, основания из ДВП и  ДСП.  Дело в том что при работе с  такими основаниями необходимо исключить или резко уменьшить количество воды, впитавшееся в дерево. Как известно,  древесина существенно деформируется при  изменении количества воды – набухает или рассыхается, уродуя наклеенное поверх основания покрытие. Кроме того,  попавшая в древесину из клея вода не имеет возможности испариться, и дерево начинает гнить под покрытием. Поэтому для работ с вышеперечисленными основаниями необходимо строго соблюдать технологию, описанную ниже.

Для укладки ПВХ покрытий на  не впитывающие основания рекомендуется  использовать следующие вододисперсионные клеи:

● Forbo-Erfurt 522 Star Taсk;
Это профессиональный высокотехнологичный клей. Одним из важнейших дополнительных свойств этого продукта можно считать наличие так называемого «скотч-эффекта», то есть высохший клей в течение достаточно длительного времени сохраняет клеящую способность. Именно поэтому, в случае приклеивания нового ПВХ­покрытия на основу, абсорбирующую влагу, необходимо выждать около 40—50 минут после нанесения клея шпателем. За это время большая часть содержащейся в клее воды испарится в атмосферу – клей высохнет, но сохранит высокую клеящую способность. После этого следует уложить покрытие на сухой клеевой слой и тщательно притереть и/или прокатать. Кроме того, клей  Forbo-Erfurt 522 Star Tack обладает  рядом полезных свойств: 

● создает барьер на пути миграции пластификаторов при укладке на старое ПВХ­ покрытие (пластификаторы – активные химические соединения, представляющие собой один из основных компонентов при производстве ПВХ­покрытий,  при проникновении в красочный слой  только что уложенного покрытия растворяют его и размягчают  само покрытие); 

●  реактивируется  при нагревании  феном даже спустя длительное время после укладки (до полугода). 

Разумеется, все эти дополнительные свойства позволяют укладчикам напольных покрытий быть уверенными в качестве своей работы. 

Приклеивая ПВХ­покрытие на высохший клеевой слой, необходимо использовать тяжелые прокаточные валики весом до 75 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под него, а затем – в продольном. Особенно тщательно следует прикатать покрытие в области швов. Если же ограничиться только прижатием покрытия, с помощью так называемого «утюга», оббитой ковролином доски, спустя некоторое время после начала эксплуатации «рифы» клея (следы от зубчатого шпателя) проявятся на поверхности покрытия и могут образовываться пузыри.

Для работ по приклеиванию ПВХ­покрытий на не впитывающие основания можно использовать специальные клеи:

● Forbo-Erfurt 140 2-К — двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный в первую очередь для укладки эластомерных (резиновых) покрытий. Рекомендуется использовать для укладки покрытий из ПВХ в случае невозможности выполнить сварку швов в помещениях, где на покрытии присутствует значительное количество воды, а также в неотапливаемых помещениях и за пределами их.
● Forbo-Erfurt 236 – контактный клей на основе искусственных смол – применяется в основном для приклеивания ПВХ-покрытий на  лестницах контактным способом.

Условия работы:

● перед укладкой температура в помещении должна быть стабильной в течение как минимум 48 часов;

● температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 17оС;

● температура основания  — не  ниже 14оС;

● относительная влажность  не  должна превышать 60%.

Подготовка ПВХ-покрытий:

● перед укладкой рулоны должны акклиматизироваться в помещении в течение как минимум 24 часов;

● необходимо придать рулонам  вертикальное положение;

● этикетки на подготовленных рулонах должны быть легко доступными 
для прочтения – для контроля артикула, цвета, номеров рулона и  партии;

● если в  помещении укладывается больше чем один рулон одного из цветов, необходимо  убедиться, что все рулоны из одной партии.

Укладка покрытий
Общие положения:

● если в помещении укладывают несколько рулонов одного цвета, важно соблюдать последовательность, в соответствии с возрастанием номеров рулонов;

● ПВХ-покрытие укладывается реверсивным способом – в противоположных направлениях, то есть  листы   соприкасаются друг с другом одноименными сторонами. Это делается  во избежание  появления возможных цветовых различий у швов;
● необходимо исключать стыковку рулонов одного цвета, но из разных партий – это также приводит к появлению разницы оттенков цвета в области шва.

    Порядок укладки:
● размотать рулон вдоль длинной стены, отрезать, оставив запас по 5 см на каждую сторону;
● придвинуть лист покрытия к стене как можно более плотно, проследив, чтобы
 пятисантиметровый запас был равномерно распределен по обеим сторонам;
● установить длину длинного разметчика на 10 мм больше, чем полученное наибольшее расстояние между стеной и листом покрытия;

● удерживая длинный разметчик по возможности перпендикулярно к покрытию, нанести на покрытие контур стены, используя иглу в качестве мечика;

● отрезать материал по полученной метке, используя лезвие-крюк;

● придвинуть покрытие плотно к стене – конфигурация стены и контур покрытия должны совпасть;

● на основании провести карандашом линию, используя в качестве линейки свободный край листа покрытия – противоположный от стены;
 ●  на основании и покрытии нанести карандашом метку – короткую поперечную линию, которая зафиксирует положение листа;

● сдвинуть лист вдоль нарисованной  кромки линии, до тех пор пока оставленный запас в 5 см не ляжет на основание свободно;

● установить длинный разметчик (между роликовым упором и иглой ) согласно расстоянию (сдвигу) между метками на покрытии и на основании;

● используя установленный таким образом разметчик, нанести на покрытие контур стены, после чего по получившемуся контуру с помощью лезвия-крюка обрезать излишек;

● повторить вышеописанный процесс для противоположной стороны;

● подмести основание и уложить подготовленный лист покрытия на свое место.

● если в помещении необходимо уложить всего два листа покрытия, следующий лист укладывается точно так же – подрезается сначала вдоль длинной стороны, а потом —  с торцов;
● если укладываются три листа или более, на внутренних листах подрезаются только торцы;
● для того чтобы обеспечить точную разметку швов, предварительно необходимо разместить листы внахлест – на 1,5–2 см.

Приклеивание покрытия:
● взявшись за короткие стороны листов, подготовленные листы покрытия одновременно заворачивают основой вверх, освобождая половину площади основания  для нанесения клея. Скручивать в рулон подготовленные листы нельзя, поскольку это приведет к деформации покрытия и возникновению пузырей;

● на основании  вдоль завернутого края провести карандашом риску – границу нанесения клея;

● используя соответствующий зубчатый шпатель, на основание наносят клей, соблюдая ранее отмеченную границу;
● после того как одна сторона полосы ПВХ­покрытия была уложена на клеевой слой и прикатана, необходимо завернуть оставшийся не приклеенным край полосы линолеума и аккуратно нанести клей на основание,  соблюдая границу. Если потребуется повторное нанесение клея, то это проявится сквозь покрытие в виде пятна;

● после укладки всех полос ПВХ-покрытия необходимо подрезать швы. С  помощью короткого комбиразметчика установить ширину шва. 

● завести лапку комбиразметчика под предварительно оставленный нахлест, упереться      пяткой в край приклеенного листа покрытия и провести комбиразметчик вдоль края покрытия, отметить на верхнем листе покрытия точные контуры края нижнего  листа;

● обрезать по метке, используя лезвие-крюк;

● осадить обрезанный край покрытия в клей, тщательно прижимая;

● убрать попавший на покрытие клей с помощью чистой влажной ветоши;

● отмыть инструмент от клея холодной водой.

Сварка

Для обеспечения полной водонепроницаемости покрытий (что очень важно из-за использования вододисперсионных клеев) необходимо сварить листы покрытия с помощью специального сварочного шнура. Кроме того, благодаря сварочному шнуру контрастного цвета на покрытии можно создавать различные дизайны. Работы по свариванию ПВХ-покрытий необходимо проводить после полной полимеризации клея, как правило, «на следующий день». Если приступить к сварке непосредственно после укладки покрытия, то закипающий под воздействием горячего воздуха клей и выбросы пара из шва не позволят заварить покрытие. 

Для качественной сварки ПВХ-покрытий необходимо использовать профессиональный инструмент, в частности, фен со ступенчатой регулировкой температуры воздуха, специальные ножи, приспособления и т. д.: 

● разделать кромки шва с помощью разделочного ножа – гровера;

● глубина разделки – 2/3 от толщины покрытия, то есть 1,3 мм;

● тщательно пылесосить область шва;
● выставить температуру фена около 400оС, надеть литое сопло диаметром 5 мм и включить фен;

● выждать, пока сопло нагреется до требуемой температуры;

● необходимо взять отрезок сварочного шнура длиной чуть больше половины шва;
● вставить шнур в сопло, сразу же прижать конец шнура в канавку шва и, удержав в таком положении около секунды, начать передвигать фен вдоль шва;
● пятка сопла во время движения всегда должна быть параллельна поверхности;

● необходимо выбрать правильную скорость движения фена, убедившись, что шнур действительно сваривается с материалом ПВХ-покрытия; при правильном сварочном процессе по бокам от шва формируются две дорожки крохотных бусинок из материала сварочного шнура;

● пока шнур горячий, используя серповидный нож и насадку для предварительной подрезки шнура,  удалить начерно избыток шнура;

● повторить сварку, начиная от противоположной стены,  и  завести 20­сантиметровый  нахлест на предварительно заваренный и подрезанный шнур;

● после того как температура шнура сравняется с температурой покрытия, необходимо начисто удалить излишки шнура; при этом серповидный нож следует удерживать максимально параллельно поверхности.

Если подрезать вплавленный шнур за один проход, когда шнур еще горячий, то в результате, после остывания шнура, останется канавка – шнур при охлаждении дает усадку. Такая небрежность может привести к  значительному ухудшению внешнего вида уложенного покрытия, поскольку в канавках  будет скапливаться грязь.
